Shell Helix

Качественный смазочный материал		 для надежной защиты двигателя

Масло Shell Helix - это качественный смазочный материал, на основе смеси высокоиндексных минеральных масел и композиции присадок. Отвечает требованиям, предъвляемым к всесезонным маслам для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей.

Область применения

Безнаддувные бензиновые, дизельные или газовые двигатели легковых автомобилей

Эксплуатационные свойства

Надежная защита

Shell Helix обеспечивает всесезонную защиту

Высокие антиокислительные свойства

Способствуют длительным срокам службы масла

Прекрасные моющие свойства

Поддерживают чистоту двигателя и позволяют продлить его ресурс

Надежные вязкостные свойства

Высокий индекс вязкости обеспечивает необходимую вязкость при всех рабочих температурах.

Спецификации

Shell Helix пригодно к использованию в технике, на которую распространяются спецификации API SG/CD.

Рекомендации

Рекомендации по применению смазочных материалов в областях, не указанных в данном информационном листке, могут быть получены у представителя фирмы Шелл.

Здоровье и безопасность

При соблюдении правил личной и произ-водственной гигиены, а также при надле-жащем использовании в рекомендуемых областях применения Shell Helix не представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания масел на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом.

Более полная информация по данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.

Берегите природу

Не сливайте отработанное масло в дренажные трубы, почву или воду.

Типичные физико-химические характеристики

| Класс вязкости по SAE | 5W-30 | 10W-40 | 15W-40 |
| --- | --- | --- | --- |

Кинематическая вязкость, мм2/с, при	40 (C

100 (C

61

10.5

107.8

14.95

114.3

| 14.9 |
| --- |
| Индекс вязкости | 160 | 144 | 135 |
| Плотность при 15(C, кг/м3 | 872 | 873 | 885 |
| Температура вспышки в закрытом тигле, (C | 190 | 218 | 235* |
| Температура застывания, (C | -38 | -36 | -27 |

* - в открытом тигле

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций Shell.